## Slide 1: Физически свойства
на диелектричните материали
Въпрос 8

## Slide 2: Съдържание
Хигроскопичност
Влагопроницаемост
Топлоустойчивост
Студоустойчивост
Топлопроводимост

## Slide 3: I. Влагоустойчивост
1. Електрически свойства на водата
Силно полярна течност с:
голяма относителна диелектрична проницаемост εr ≈ 80;
високи загуби (tgδ ≈ 0,08 при 1 MHz);
ниско изолационно съпротивление (ρ ∼ 103 ÷ 104 Ω.m).

## Slide 4: I. Влагоустойчивост
2. Степен на умокряне
Определя се с т. нар. капков тест
< 90°
> 90°
мокрещи се
(полярни)
немокрещи се
(неполярни)

## Slide 5: I. Влагоустойчивост
3. Хигроскопичност Н
където G0 е първоначално тегло на образеца;
G1 – тегло, след като образеца е престоял достатъчно дълго време (24 или 48 часа) в условия на повишена влажност (ϕ = 98% при Т = 20°С)

## Slide 6: I. Влагоустойчивост
4. Влагопроницаемост А
където М е количеството влага, преминало за време t през повърхност S на образец с дебелина d под въздействието на разлика в налягането на водните пари Δp от двете страни на образеца.
А = 7000 за целофана и А = 0 за стъклото.

## Slide 7: II. Топлинни свойства
1. Топлоустойчивост
Свойство на материала да издържа въздействието на висока температура (за кратко време или за време, съизмеримо с експлоатационния срок).
На практика това е температурата, при която параметрите на материала се променят недопустимо (извън определени граници).
Органични материали – механични свойства.
Неорганични – електрически свойства.

## Slide 8: II. Топлинни свойства
1. Топлоустойчивост
Класове на топлинна устойчивост
Клас | Топлоустойчивост | Материали
Y | 90°C | Органични на целулозна основа, полиетилен
A | 105°C | Като клас Y, но импрегнирани с лак
E | 120°C | Гетинакс, текстолит
B | 130°C | Композиционни – неорганична основа (слюда, стъкло и др.) + огранична смола

## Slide 9: II. Топлинни свойства
1. Топлоустойчивост
Класове на топлинна устойчивост
Клас | Топлоустойчивост | Материали
F | 155°C | Композиционни – неорганична + епоксидни, полиуретанови смоли
H | 180°C | Композиционни – неорганична + силиконови смоли
С | над 180°C | Неорганични материали, тефлон

## Slide 10: II. Топлинни свойства
2. Студоустойчивост
Да издържат ниски температури – под − 60°С
При ниски температури органичните материали влошават механичните си свойства.

## Slide 11: II. Топлинни свойства
3. Коефициент на топлопроводимост hT
където ΔPT е мощност на топлинния поток през сечението ΔS;
– температурният градиент по дължината l на образеца

## Slide 12: II. Топлинни свойства
3. Коефициент на топлопроводимост hT
Материал | hT, W/m.°C
Въздух | 0,03
Гетинакс | 0,35
Кварц (кристален) | 12,5
Берилиева керамика | 218
Мед | 406